Clima atlantico.

Caracteristicas del clima atlantico:

las temperaturas nunca son extremas y dan lugar a inviernos suaves y veranos frescos. La oscilacion termica anual o diferencia de temperatura entre el verano y el invierno es reducida.

Las precipitaciones son abundantes y llueve a lo largo de todo el año. Con frecuencia se trata de una lluvia fina que impregna de humedad el ambiente.

TIPOS DE VEGETACIÓN:

ABETO                                                          CASTAÑO                                                 HAYA

PINO                                              BREZO                                                                    ROBLE